INTRODUCTION

Активное развитие экспериментальных и теоретических массивов данных способствует увеличению роли машинного обучения (ML) в области разработки и открытия новых материалов. Объединение больших данных (Big Data) и ML часто определяется как "четвертая научная парадигма" [1]. Последние годы продемонстрировали эффективность применения не только методов машинного обучения, но и современных методов глубокого обучения для предсказания свойств материалов [2], адсорбции на поверхности [3], настройки параметров силового поля [4], структуры белков [5, 6] и других задач материаловедения.

Metal-organic frameworks (MOF) являются классом кристаллических наноматериалов с большим структурным разнообразием и высокой пористостью. MOF были признаны одной из "десяти лучших новых технологий в химии" по версии Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC). Сочетание металлических кластеров и органических лигандов при синтезе MOF приводит к появлению уникальных физических и химических свойств, таких как высокая термическая стабильность (до 500 °C), разнообразная пористость (0.3–0.9), большие удельные поверхности (>8000 м²/г), низкая насыпная плотность (0.2 г/см³), широкий диапазон размеров пор (3–100 Å) [7]. Такие пористые материалы обладают способностью избирательной адсорбции, то есть могут поглощать целевые компоненты из газов и жидкостей, что делает их привлекательными для множества применений. Поэтому MOF нашли применение в различных областях, таких как хранение и разделение газов [8], катализ [9], биовизуализация [10], аккумуляторы [11], доставка лекарств [12] и другие.

В настоящее время синтезировано уже более 100 тысяч различных типов MOF, и это число постоянно растет, поскольку возможностей для проектирования таких структур существует практически бесконечное количество [13]. С развитием вычислительных мощностей суперкомпьютеров возможность исследования взаимосвязи между компонентами материалов, их структурами и свойствами с помощью компьютерного моделирования становится все более актуальной. Высокопроизводительные вычисления (HTC) представляют собой методологию, которая позволяет систематически рассчитывать структуру, состав и другие свойства материалов и получать крупномасштабные теоретические прогнозы с использованием параллельных алгоритмов обработки. Методики HTC могут предоставить большой объем данных за короткое время, предсказывать перспективные материалы-кандидаты, сузить область экспериментального исследования перед экспериментальной проверкой. Это позволяет снизить время и затраты, связанные с традиционными методами исследования материалов, которые требуют длительного экспериментального процесса при работе с большим количеством MOF. Моделирование методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле (GCMC) и молекулярной динамики (MD) широко применяется для изучения процессов адсорбции [14,15], разделения [16,17] и хранения газов [18] в MOF. Вычислительные методы на основе теории функциональной плотности (DFT) успешно применяются для изучения химических реакций при многофазном катализе в MOF [19]. Однако GCMC, DFT и другие методы имитационного моделирования требуют значительных вычислительных затрат и времени, а что самое главное, используют традиционный подход, который ограничивает их применение в крупномасштабном сканировании материалов.

В последнее время модели машинного обучения (ML) становятся все более популярными в области прогнозирования свойств MOF. Преимущество ML-моделей перед традиционными методами имитационного моделирования заключается в их мгновенном выводе свойств MOF, в то время как методы традиционного моделирования требуют повторного выполнения вычислений для каждого нового материала [20–26]. За последнее десятилетие было создано несколько больших наборов данных MOF, таких как CoRE MOF 2019, гипотетические MOF и QMOF, которые содержат атомные структуры MOF и свойства, такие как поглощение CO₂ и ширина запрещенной зоны [27–28]. Традиционные методы ML, такие как дерево решений (DT) [29], случайный лес (RF) [30], гауссовский процесс (GP) [31], метод опорных векторов (SVM) [32] и другие, широко использовались для прогнозирования поглощения газа. Более того, модели глубокого обучения, такие как многослойные перцептроны (MLP) [33–35], сверточные сети на графах (GCN) [36], трансферное обучение [37] и другие, также показали высокую эффективность в прогнозировании адсорбционных свойств MOF.

Однако одной из наиболее сложных и практически значимых задач остается предсказание методик синтеза MOF-адсорбентов, поскольку точный подбор условий и параметров исходных веществ критически влияет на пористую структуру получаемого материала. В пионерской работе Luo et al. [38] авторы применили алгоритмы регрессии (random forest и нейронные сети) для предсказания параметров синтеза, таких как температура, растворитель, время синтеза и добавки, используя в качестве признаков заряд, валентность, конфигурацию и автокорреляционные дескрипторы компонентов. Алгоритм random forest показал лучшую производительность, при этом ошибка уменьшалась с увеличением объема обучающей выборки. Тем не менее, обратная задача — предсказание условий синтеза MOF на основе желаемых сорбционных свойств (reverse engineering) — ранее систематически не исследовалась.

Именно поэтому в рамках данного проекта создается экспериментальная база данных на основе воспроизводимых методик синтеза MOF-адсорбентов, для которых известны структурно-энергетические характеристики (СЭХ). Для обеспечения химической однородности и снижения размерности пространства параметров синтеза датасет был целенаправленно отфильтрован: все образцы используют в качестве растворителя N,N-диметилформамид (ДМФА; DMF), а записи с металлом иттрием (Y) полностью исключены ввиду их малочисленности и существенного отличия координационной химии от других металлов в выборке. Мы разработали последовательный пайплайн машинного обучения, который по набору целевых СЭХ последовательно предсказывает: (1) металл (классификация с учетом physics-informed loss для обеспечения термодинамической согласованности), (2) лиганд (классификация с дополнением дескрипторами предсказанного металла), (3) количественные параметры синтеза — массу соли, массу кислоты, объем растворителя (регрессия с дескрипторами металла и лиганда), (4) температурные режимы синтеза, сушки и регенерации (классификация по категориям). Для обучения моделей используются современные ансамбли градиентного бустинга (CatBoost, XGBoost) и глубокие табличные архитектуры (TabNet), оптимизированные под табличные данные с контролем дисбаланса классов (SMOTE, focal loss) и калибровкой вероятностей. Предложенный подход включает механизм reverse engineering: формирование согласованного набора условий синтеза с проверкой физико-химических ограничений (растворимость, температурные окна, стехиометрические диапазоны) и ранжированием решений по интегральной метрике (точность предсказания + технологическая осуществимость). Вывод характеристик автоматизирован через скрипты на языке Python, что обеспечивает воспроизводимость результатов согласно принципам FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) [40].

DATA COLLECTION (AND DATASET CREATION)

Для создания базы данных был разработан автоматизированный пайплайн сбора и обработки данных. В качестве исходных данных использовались экспериментальные файлы, содержащие физисорбционный анализ — данные газовой адсорбции стандартного пара N₂ при температуре 77 K, полученные с использованием программного обеспечения ASiQWin, которое напрямую взаимодействует с прецизионным анализатором химической и физической сорбции Quantachrome Autosorb-iQ-C. Выходные файлы ASiQWin содержат следующую информацию: Treg (°C) — температура регенерации образца, масса образца, p/p₀ — относительное давление и Volume STP — объем адсорбированного газа при нормальных условиях. Параметр p/p₀ преобразуется в абсолютное давление (kPa), а Volume STP конвертируется в величину адсорбции a (mmol/g) путем деления на молярный объем 22.4 L/mol.

На основе полученных изотерм адсорбции рассчитывались структурно-энергетические характеристики (СЭХ), которые включают: удельную площадь поверхности SBET (м²/г), определенную по методу Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) [40]; предельную величину адсорбции a₀ (ммоль/г); удельный объем микропор W₀ (см³/г); стандартную характеристическую энергию адсорбции бензола E₀ (кДж/моль); характеристическую энергию адсорбции азота E (кДж/моль); среднюю эффективную полуширину микропор x₀ (нм) — рассчитанные согласно теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ), разработанной Дубининым М.М. [41]; объем мезопор Wme (см³/г); площадь поверхности мезопор Sme (м²/г); суммарный объем пор Ws (см³/г). Дополнительно вычислялись производные дескрипторы для улучшения предсказательной способности моделей: адсорбционный потенциал (E × Ws), плотность емкости (a₀/SBET), отношение площади поверхности к объему микропор (SBET/W₀), отношение энергий адсорбции (E/E₀), константа равновесия адсорбции K_equilibrium и изменение свободной энергии Гиббса ΔG, рассчитанные из термодинамических соотношений. Данный набор параметров СЭХ предоставляет количественную информацию о микро- и мезоструктуре адсорбента, актуальную для прогнозирования емкости адсорбции, механизмов взаимодействия газ-адсорбент, а также энергетики процесса. Использование этих параметров непосредственно опирается на строгие теории адсорбции и экспериментальные методы, рекомендованные IUPAC для надежного описания текстурных свойств пористых материалов [42].

Вычисление всех СЭХ автоматизировано с помощью Python-скриптов, что значительно ускорило обработку по сравнению с ручным расчетом и обеспечило воспроизводимость результатов. Скрипты обрабатывают как нативные выходные файлы ASiQWin, так и файлы с табличными данными изотерм адсорбции из других источников, после чего результаты экспортируются в структурированный формат CSV для последующего машинного обучения.

Параметры методики синтеза MOF-адсорбентов включают: металл — источник металла (неорганическая соль в виде кристаллогидрата нитрата металла, например Cu(NO₃)₂·3H₂O, Zn(NO₃)₂·6H₂O); лиганд — органическая карбоксилатная кислота (например, терефталевая кислота, тримезиновая кислота); растворитель — тип растворителя для синтеза; m(соли) — масса соли (г); m(кислоты) — масса органической кислоты (г); Vsyn(р-ля) — объем растворителя для синтеза (мл); Tsyn — температура синтеза (°C); Vwash(р-ля) — объем растворителя на стадии промывки (мл); Tdry — температура сушки образца (°C); Treg — температура регенерации (°C). Эти параметры были получены из экспериментов по синтезу MOF, проводившихся в лаборатории, для которых после измерения на анализаторе были вычислены соответствующие СЭХ.

Количество записей в изначально сформированной базе данных оказалось недостаточным для обучения устойчивых моделей машинного обучения. Поэтому база была расширена за счет дополнительной обработки изотерм адсорбции из лаборатории, а также загрузки данных из базы NIST/ARPA-E через официальный программный интерфейс API. Критически важным этапом стала фильтрация датасета для обеспечения химической однородности: были сохранены только образцы, синтезированные с использованием N,N-диметилформамида (ДМФА; DMF) в качестве растворителя, что составило 96% всех записей. Все записи с металлом иттрием (Y) были полностью исключены — 8 образцов, составлявших менее 2.5% выборки, — ввиду существенных различий в координационной химии по сравнению с другими металлами (Cu, Zn, Fe, Al, Zr, La), что могло негативно повлиять на обобщающую способность моделей. После фильтрации итоговая база данных СЭХ и методик синтеза насчитывает 338 образцов пористых материалов.

Контроль качества данных включал проверку физической осмысленности значений (например, SBET > 0, 0 < пористость < 1) и выявление выбросов методом изолированного леса (Isolation Forest). Для фильтрации выбросов мы используем Isolation Forest с контаминацией 2% на стадии предсказания массы соли (salt_mass) и 5% на стадиях предсказания массы кислоты (acid_mass) и объема растворителя (solvent_volume), то есть диапазон значений от 2% до 5%. Такой подход позволяет сохранить репрезентативность выборки, удаляя лишь экстремальные аномалии, которые могут быть следствием ошибок измерения или нетипичных экспериментальных условий.

MACHINE LEARNING MODELS TRAINING AND EVALUATION

В данном разделе описывается последовательный пайплайн машинного обучения для предсказания методики синтеза MOF-адсорбентов на основе желаемых структурно-энергетических характеристик (СЭХ), а также механизм постобработки предсказаний для обеспечения физико-химической согласованности.

Архитектура пайплайна

Пайплайн состоит из восьми последовательных стадий, где каждая последующая стадия использует предсказания предыдущих в качестве входных признаков. Это позволяет учитывать каузальные зависимости между параметрами синтеза и обеспечивает согласованность итоговых рецептов.

Стадия 1: Предсказание металла. Первым шагом предсказывается металл, который наиболее подходит для синтеза MOF с желаемыми характеристиками. В качестве входных признаков используются целевые СЭХ: температура регенерации (Treg), удельный объем микропор (W₀), характеристическая энергия адсорбции бензола (E₀), эффективная полуширина микропор (x₀), предельная адсорбция азота (a₀), характеристическая энергия адсорбции азота (E), удельная площадь поверхности (SBET), суммарный объем пор (Ws), объем мезопор (Wme), площадь поверхности мезопор (Sme), а также производные дескрипторы: адсорбционный потенциал (E × Ws), плотность емкости (a₀/SBET), отношение площади поверхности к объему микропор (SBET/W₀), отношение энергий адсорбции (E/E₀), константа равновесия K_equilibrium, изменение свободной энергии Гиббса (ΔG) и другие. На этой стадии применяется physics-informed loss для обеспечения термодинамической согласованности предсказаний: модель обучается не только на минимизации ошибки классификации, но и на соблюдении физических ограничений, таких как согласованность между K_equilibrium и ΔG (с толерантностью 15%) и соблюдение энергетических границ (E₀ в диапазоне 10–50 кДж/моль для физической адсорбции, E/E₀ в диапазоне 0.2–1.0). Параметры physics-informed loss: w_thermo=0.175 (вес термодинамических ограничений), w_energy=0.061 (вес энергетических границ), physics_weight=0.017 (общий вес физических потерь в совокупной функции потерь).

Стадия 2: Предсказание лиганда. После определения металла происходит предсказание лиганда, который оптимально сочетается с данным металлом для достижения целевых СЭХ. В дополнение к исходным СЭХ в качестве признаков добавляются дескрипторы предсказанного металла, полученные с помощью библиотеки pymatgen [43]: относительная атомная масса (Total molecular weight), средний ионный радиус (Average ionic radius) и электроотрицательность металла (Average electronegativity). Данные дескрипторы критичны для учета координационной химии металл-лигандных взаимодействий: молекулярная масса определяет стехиометрию, ионный радиус влияет на геометрию координационной сферы, а электроотрицательность — на силу связывания и реакционную активность. На этой стадии также применяется physics-informed loss с теми же параметрами для обеспечения согласованности с термодинамическими и энергетическими ограничениями.

Стадия 3: Предсказание массы соли. К признакам из предыдущих стадий добавляются дескрипторы лиганда, вычисленные с использованием библиотеки RDKit [44]: число доноров водородных связей (HBD), число акцепторов водородных связей (HBA), молекулярная масса источника лиганда (Mex), число гетероатомов (NH), фракционная площадь поверхности Ван-дер-Ваальса, значение топологической полярной площади поверхности (TPSA). Эти дескрипторы помогают учесть химические взаимодействия и реакционные свойства лигандов: HBD и HBA характеризуют способность к образованию водородных связей, влияющих на самосборку MOF; молекулярная масса необходима для стехиометрических расчетов; TPSA отражает полярность и растворимость; фракционная площадь Ван-дер-Ваальса описывает стерические эффекты. Целевой переменной является масса соли (m_соли), предсказываемая в логарифмическом пространстве (log₁₊ₓ) для учета правоскошенного распределения этого параметра. Используется регрессия с робастной функцией потерь Huber (δ=5.0) для устойчивости к выбросам.

Стадия 4: Предсказание массы кислоты. На основе всех предыдущих признаков, включая предсказанную массу соли, регрессионная модель предсказывает массу органической кислоты (m_кислоты). Это позволяет автоматически учесть стехиометрические соотношения металл:лиганд, характерные для различных типов MOF.

Стадия 5: Предсказание объема растворителя. Аналогично, с учетом масс соли и кислоты, предсказывается объем растворителя для синтеза (Vsyn). Растворитель в очищенном датасете фиксирован как ДМФА (N,N-диметилформамид) — результат препроцессинга, при котором из исходной базы (392 образца) были отобраны только записи с ДМФА (378 образцов, 96.4%), а 8 образцов с металлом иттрием (Y, ~2%) были исключены для обеспечения химической однородности. Итоговый очищенный датасет содержит 338 образцов. Объем растворителя варьируется в зависимости от масштаба синтеза и требуемой концентрации реагентов.

Стадии 6–8: Предсказание температурных режимов. Последовательно предсказываются категориальные температурные диапазоны для трех стадий процесса: температура синтеза (Tsyn_Category: низкая <115°C, средняя 115–135°C, высокая >135°C), температура сушки (Tdry_Category: низкая <115°C, средняя 115–135°C, высокая >135°C), температура регенерации (Treg_Category: низкая <155°C, средняя 155–265°C, высокая >265°C). Использование категориальных целей вместо точных температур обусловлено дискретной природой экспериментальных протоколов и повышает устойчивость предсказаний к шуму в данных.

Модели машинного обучения

Для всех стадий классификации и регрессии используются современные ансамбли табличных моделей класса ModernTabularEnsemble, которые объединяют три базовых алгоритма с различными индуктивными смещениями:

- TabNet [45] — глубокая архитектура с последовательным attention-механизмом для выбора признаков (sequential attention), эффективная на малых и средних табличных датасетах. Использует sparsemax-активацию для разреженного выбора признаков.

- CatBoost [46] — градиентный бустинг с упорядоченным бустингом (ordered boosting) и оптимизированной обработкой категориальных признаков. Для классификации использует Logloss (бинарная) или MultiClass (многоклассовая), для регрессии — MAE для робастности к выбросам.

- XGBoost [47] — градиентный бустинг с регуляризацией и параллелизацией, использующий гистограммный метод (histogram-based) для ускорения обучения. Для регрессии применяется pseudo-Huber loss (reg:pseudohubererror, δ=5.0) для устойчивости к выбросам.

Ансамбль оптимизирует веса моделей на валидационной выборке (20% от обучающих данных каждой стадии) для минимизации Brier score (для классификации) или MAE (для регрессии) с L2-регуляризацией (λ=0.01) для предотвращения экстремальных весов. Для классификационных задач применяется изотоническая калибровка вероятностей (CalibratedClassifierCV с method='isotonic') для улучшения надежности предсказанных вероятностей.

Борьба с дисбалансом классов. Для классификации металла и лиганда, при отсутствии sample weights от physics-informed loss, применяются:

- SMOTE/ADASYN — синтетическое расширение миноритарных классов на обучающей выборке (adaptive synthetic sampling).

- Focal loss — переобучение на сложных примерах через динамические веса классов с параметром γ=2.0.

Однако при использовании physics-informed loss (стадии metal и ligand) sample weights от физических нарушений передаются в модели, и SMOTE/ADASYN пропускается во избежание конфликта между синтетическими образцами и физическими весами.

Контроль качества и воспроизводимость

Контроль утечек данных. Все признаки, непосредственно кодирующие целевые переменные, исключены из обучения. Фиксированные случайные сиды (random_seed=42) обеспечивают детерминированность разбиений и инициализации моделей.

Разбиение данных. Для каждой стадии выполняется независимое разбиение train_test_split с test_size=0.25 и стратификацией по целевой переменной (когда применимо — для классификации и при достаточной численности классов). Таким образом, каждая стадия имеет свою тестовую выборку (~25% от доступных для этой стадии данных после предобработки).

Кросс-валидация. Для оценки обобщающей способности применяется 5-fold стратифицированная кросс-валидация (StratifiedKFold) для классификации и 5-fold KFold для регрессии. Метрики агрегируются как среднее ± стандартное отклонение и используются для мониторинга переобучения.

Фильтрация выбросов. Для регрессионных стадий применяется Isolation Forest с контаминацией 2% (стадия salt_mass) и 5% (стадии acid_mass и solvent_volume) для удаления экстремальных аномалий, сохраняя репрезентативность выборки.

Результаты

На отложенных тестовых выборках каждой стадии модели достигли следующих метрик:

| Стадия | Accuracy | Balanced Accuracy | F1-macro | CV mean ± std | R² | RMSE | MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metal (clf) | 0.824 | 0.615 | 0.605 | 0.661 ± 0.076 | — | — | — |
| Ligand (clf) | 0.847 | 0.745 | 0.613 | 0.641 ± 0.109 | — | — | — |
| Salt mass (reg) | — | — | — | — | 0.767 | 0.266 г | 0.121 г |
| Acid mass (reg) | — | — | — | — | 0.772 | 0.347 г | 0.109 г |
| Solvent volume (reg) | — | — | — | — | 0.840 | 6.882 мл | 3.070 мл |
| Tsyn category (clf) | 0.750 | 0.747 | 0.726 | 0.706 ± 0.057 | — | — | — |
| Tdry category (clf) | 0.829 | 0.822 | 0.812 | 0.732 ± 0.051 | — | — | — |
| Treg category (clf) | 0.868 | 0.643 | 0.658 | 0.650 ± 0.075 | — | — | — |

Для стадий классификации металла и лиганда относительно низкая сбалансированная точность (balanced accuracy 0.615 и 0.745 соответственно) объясняется существенным дисбалансом классов в очищенном датасете (338 образцов распределены неравномерно по 6 металлам и множеству лигандов). Метрика F1-macro учитывает производительность на всех классах, включая редкие, и составляет 0.605–0.613, что указывает на сложность задачи при малом объеме данных. Кросс-валидация демонстрирует умеренную стабильность (cv_std 0.076–0.109 для классификации), что свидетельствует об отсутствии критического переобучения.

Регрессионные стадии показывают положительные коэффициенты детерминации R² (0.767–0.840), подтверждающие наличие значимых прогностических связей между СЭХ и количественными параметрами синтеза. Наилучшая производительность наблюдается для объема растворителя (R²=0.840), что объясняется более выраженной линейной зависимостью этого параметра от масс реагентов. Масса соли и кислоты предсказываются с MAE 0.121 г и 0.109 г соответственно, что приемлемо для практического использования при типичных масштабах синтеза (средняя масса соли ~1.5 г, кислоты ~1.2 г).

Температурные категории классифицируются с высокой точностью (accuracy 0.750–0.868), что обусловлено относительно небольшим числом классов (3 категории) и выраженными кластерами в распределении температур синтеза, сушки и регенерации.

Постобработка и физико-химическая валидация

После предсказания параметров синтеза применяется модуль проекции на физически допустимое многообразие:

- Термодинамическая проекция: K_equilibrium пересчитывается согласно соотношению ΔG = -RT ln(K), где T — температура синтеза в Кельвинах, R = 8.314 Дж/(моль·К). Исходное значение K_equilibrium заменяется на K_projected = exp(-ΔG·1000 / (R·T)), где ΔG в кДж/моль. Остаточное расхождение (residual = K_original - K_projected) сохраняется для анализа неопределенности предсказаний.

- Коррекция стехиометрии: молярное соотношение кислота/соль (n_ratio = n_кислоты / n_соли) проецируется в физически допустимый диапазон [0.45, 2.3] путем корректировки массы кислоты при фиксированной массе соли. Если n_ratio выходит за границы, масса кислоты пересчитывается как m_кислоты_new = (n_соли / n_ratio_clipped) × M_кислоты, где n_ratio_clipped = clip(n_ratio, 0.45, 2.3).

- Контроль температурной последовательности: категории температур корректируются для соблюдения физического порядка Tsyn ≤ Tdry ≤ Treg. Если предсказанная категория нарушает порядок (например, Tdry < Tsyn), она повышается до минимально допустимой.

Эти операции обеспечивают, что итоговые рецепты синтеза не содержат явных физико-химических противоречий и могут служить отправной точкой для экспериментальной валидации.

CONCLUSIONS

REFERENCES

- Agrawal, A.; Choudhary, A. Perspective: Materials informatics and big data: Realization of the “fourth paradigm” of science in materials science. APL Mater. 2016, 4, 053208.

- Xie, T.; Grossman, J. C. Crystal Graph Convolutional Neural Networks for an Accurate and Interpretable Prediction of Material Properties. Phys. Rev. Lett. 2018, 120, 145301.

- Back, S.; Yoon, J.; Tian, N.; Zhong, W.; Tran, K.; Ulissi, Z. W. Convolutional neural network of atomic surface structures to predict binding energies for high-throughput screening of catalysts. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 4401−4408.

- Wang, H.; Zhang, L.; Han, J.; E, W. DeePMD-kit: A deep learning package for many-body potential energy representation and molecular dynamics. Comput. Phys. Commun. 2018, 228, 178−184.

- Jumper, J.; Evans, R.; Pritzel, A.; Green, T.; Figurnov, M.; Ronneberger, O.; Tunyasuvunakool, K.; Bates, R.; Ž ídek, A.; Potapenko, A.; Bridgland, A.; Meyer, C.; Kohl, S.; Ballard, A.; Cowie, A.; Romera-Paredes, B.; Nikolov, S.; Jain, R.; Adler, J.; Back, T.; Petersen, S.; Reiman, D.; Clancy, E.; Zielinski, M.; Steinegger, M.; Pacholska, M.; Berghammer, T.; Bodenstein, S.; Silver, D.; Vinyals, O.; Senior, A.; Kavukcuoglu, K.; Kohli, P.; Hassabis, D. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 2021, 596, 583−589.

- Baek, M.; DiMaio, F.; Anishchenko, I.; Dauparas, J.; Ovchinnikov, S.; Lee, G. R.; Wang, J.; Cong, Q.; Kinch, L. N.; Schaeffer, R. D.; Millán, C.; Park, H.; Adams, C.; Glassman, C. R.; DeGiovanni, A.; Pereira, J. H.; Rodrigues, A. V.; van Dijk, A. A.; Ebrecht, A. C.; Opperman, D. J.; Sagmeister, T.; Buhlheller, C.; Pavkov-Keller, T.; Rathinaswamy, M. K.; Dalwadi, U.; Yip, C. K.; Burke, J. E.; Garcia, K. C.; Grishin, N. V.; Adams, P. D.; Read, R. J.; Baker, D. Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network. Science 2021, 373, 871−876.

- Deng, H.; Grunder, S.; Cordova, K. E.; Valente, C.; Furukawa, H.; Hmadeh, M.; Gándara, F.; Whalley, A. C.; Liu, Z.; Asahina, S.; et al. Large-Pore Apertures in a Series of Metal-Organic Frameworks. Science 2012, 336 (6084), 1018−1023.

- Ahmed, A.; Seth, S.; Purewal, J.; Wong-Foy, A. G.; Veenstra, M.; Matzger, A. J.; Siegel, D. J. Exceptional Hydrogen Storage Achieved by Screening Nearly Half a Million Metal-Organic Frameworks. Nat. Commun. 2019, 10 (1), 1−9.

- Müller, M.; Hermes, S.; Kähler, K.; van den Berg, M. W. E.; Muhler, M.; Fischer, R. A. Loading of MOF-5 with Cu and ZnO Nanoparticles by Gas-Phase Infiltration with Organometallic Precursors: Properties of Cu/ZnO@MOF-5 as Catalyst for Methanol Synthesis. Chem. Mater. 2008, 20 (14), 4576−4587.

- Park, K. M.; Kim, H.; Murray, J.; Koo, J.; Kim, K. A Facile Preparation Method for Nanosized MOFs as a Multifunctional Material for Cellular Imaging and Drug Delivery. Supramol. Chem. 2017, 29 (6), 441−445.

- Chu, F.; Hu, J.; Wu, C.; Yao, Z.; Tian, J.; Li, Z.; Li, C. Metal-Organic Frameworks as Electrolyte Additives to Enable Ultrastable Plating/Stripping of Li Anode with Dendrite Inhibition. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11 (4), 3869−3879.

- Gupta, V.; Mohiyuddin, S.; Sachdev, A.; Soni, P.; Gopinath, P.; Tyagi, S. Peg Functionalized Zirconium Dicarboxylate MOFs for Docetaxel Drug Delivery in Vitro. J. Drug Delivery Sci. Technol. 2019, 52, 846−855.

- Moghadam, P. Z.; Li, A.; Wiggin, S. B.; Tao, A.; Maloney, A. G. P.; Wood, P. A.; Ward, S. C.; Fairen-Jimenez, D. Development of a Cambridge Structural Database Subset: A Collection of Metal−Organic Frameworks for Past, Present, and Future. Chem. Mater. 2017, 29 (7), 2618−2625.

- G.D. Wang, H.H. Wang, W.J. Shi, L. Hou, Y.Y. Wang, Z. Zhu, A highly stable MOF with F and N accessible sites for efficient capture and separation of acetylene from ternary mixtures, J. Mater. Chem. A 9 (2021) 24495–24502, https://doi. org/10.1039/d1ta05720k

- C.L. Hobday, C.H. Woodall, M.J. Lennox, M. Frost, K. Kamenev, T. Düren, C.A. Morrison, S.A. Moggach, Understanding the adsorption process in ZIF-8 using high pressure crystallography and computational modelling, Nat. Commun. 9 (2018), https://doi.org/10.1038/s41467-018-03878-6

- J. Rogacka, A. Seremak, A. Luna-Triguero, F. Formalik, I. Matito-Martos, L. Firlej, S. Calero, B. Kuchta, High-throughput screening of metal – organic frameworks for CO2 and CH4 separation in the presence of water, Chem. Eng. J. 403 (2021), https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126392

- J. Cha, S. Ga, S. Jun Lee, S. Nam, Y.S. Bae, Y.G. Chung, Integrated material and process evaluation of metal–organic frameworks database for energy-efficient SF6/N2 separation, Chem. Eng. J. 426 (2021), https://doi.org/10.1016/j.cej.2021. 131787

- H. Wang, Z. Qu, Y. Yin, J. Zhang, P. Ming, Thermal management for hydrogen charging and discharging in a screened Metal-Organic Framework particle tank, ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 61838–61848, https://doi.org/10. 1021/acsami.1c23550

- K. Lejaeghere, G. Bihlmayer, T. Björkman, P. Blaha, S. Blügel, V. Blum, D. Caliste, I.E. Castelli, S.J. Clark, A. Dal Corso, S. de Gironcoli, T. Deutsch, J.K. Dewhurst, I. di Marco, C. Draxl, M. Dułak, O. Eriksson, J.A. Flores-Livas, K.F. Garrity, L. Genovese, P. Giannozzi, M. Giantomassi, S. Goedecker, X. Gonze, O. Grånäs, E.K.U. Gross, A. Gulans, F. Gygi, D.R. Hamann, P.J. Hasnip, N.A.W. Holzwarth, D. Iuşan, D.B. Jochym, F. Jollet, D. Jones, G. Kresse, K. Koepernik, E. Küçükbenli, Y.O. Kvashnin, I.L.M. Locht, S. Lubeck, M. Marsman, N. Marzari, U. Nitzsche, L. Nordström, T. Ozaki, L. Paulatto, C.J. Pickard, W. Poelmans, M.I.J. Probert, K. Refson, M. Richter, G.M. Rignanese, S. Saha, M. Scheffler, M. Schlipf, K. Schwarz, S. Sharma, F. Tavazza, P. Thunström, A. Tkatchenko, M. Torrent, D. Vanderbilt, M.J. van Setten, V. van Speybroeck, J.M. Wills, J.R. Yates, G.X. Zhang, S. Cottenier, Reproducibility in density functional theory calculations of solids, Science 1979 (2016) 351, https://doi.org/10.1126/science. aad3000

- Fung, V.; Zhang, J.; Juarez, E.; Sumpter, B. G. Benchmarking graph neural networks for materials chemistry. npj Computational Materials 2021, 7, 1–8.

- Burner, J.; Schwiedrzik, L.; Krykunov, M.; Luo, J.; Boyd, P. G.; Woo, T. K. High-Performing Deep Learning Regression Models for Predicting Low-Pressure CO2 Adsorption Properties of Metal–Organic Frameworks. The Journal of Physical Chemistry C 2020, 124, 27996–28005.

- Altintas, C.; Altundal, O. F.; Keskin, S.; Yildirim, R. Machine learning meets with metal organic frameworks for gas storage and separation. Journal of Chemical Information and Modeling 2021, 61, 2131–2146.

- Lee, S.; Kim, B.; Cho, H.; Lee, H.; Lee, S. Y.; Cho, E. S.; Kim, J. Computational screening of trillions of metal–organic frameworks for high-performance methane storage. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 23647–23654.

- Choudhary, K.; Yildirim, T.; Siderius, D. W.; Kusne, A. G.; McDannald, A.; Ortiz-Montalvo, D. L. Graph neural network predictions of metal organic framework CO2 adsorption properties. Computational Materials Science 2022, 210, 111388.

- Moghadam, P. Z.; Rogge, S. M.; Li, A.; Chow, C.-M.; Wieme, J.; Moharrami, N.; Aragones-Anglada, M.; Conduit, G.; Gomez-Gualdron, D. A.; Van Speybroeck, V., et al. Structure-mechanical stability relations of metal-organic frameworks via machine learning. Matter 2019, 1, 219–234.

- Nandy, A.; Duan, C.; Kulik, H. J. Using Machine Learning and Data Mining to Leverage Community Knowledge for the Engineering of Stable Metal–Organic Frameworks. Journal of the American Chemical Society 2021, 143, 17535–17547.

- Chung, Y. G.; Haldoupis, E.; Bucior, B. J.; Haranczyk, M.; Lee, S.; Zhang, H.; Vogiatzis, K. D.; Milisavljevic, M.; Ling, S.; Camp, J., et al. Advances, updates, and analytics for the computation-ready, experimental metal–organic framework database: CoRE MOF 2019. Journal of Chemical & Engineering Data 2019, 64, 5985–5998.

- Rosen, A. S.; Iyer, S. M.; Ray, D.; Yao, Z.; Aspuru-Guzik, A.; Gagliardi, L.; Notestein, J. M.; Snurr, R. Q. Machine learning the quantum-chemical properties of metal–organic frameworks for accelerated materials discovery. Matter 2021, 4, 1578–1597.

- Pardakhti, M.; Moharreri, E.; Wanik, D.; Suib, S. L.; Srivastava, R. Machine learning using combined structural and chemical descriptors for prediction of methane adsorption performance of metal organic frameworks (MOFs). ACS Comb. Sci. 2017, 19, 640− 645.

- Fanourgakis, G. S.; Gkagkas, K.; Tylianakis, E.; Klontzas, E.; Froudakis, G. A robust machine learning algorithm for the prediction of methane adsorption in nanoporous materials. J. Phys. Chem. A 2019, 123, 6080–6087.

- Ohno, H.; Mukae, Y. Machine Learning Approach for Prediction and Search: Application to Methane Storage in a Metal-Organic Framework. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 23963–23968.

- Anderson, R.; Rodgers, J.; Argueta, E.; Biong, A.; Gómez-Gualdrón, D. A. Role of pore chemistry and topology in the CO2 capture capabilities of MOFs: from molecular simulation to machine learning. Chem. Mater. 2018, 30, 6325–6337.

- Anderson, G.; Schweitzer, B.; Anderson, R.; Gómez-Gualdrón, D. A. Attainable volumetric targets for adsorption-based hydrogen storage in porous crystals: molecular simulation and machine learning. J. Phys. Chem. C 2018, 123, 120–130.

- Burner, J.; Schwiedrzik, L.; Krykunov, M.; Luo, J.; Boyd, P. G.; Woo, T. K. High-Performing Deep Learning Regression Models for Predicting Low-Pressure CO2 Adsorption Properties of Metal-Organic Frameworks. J. Phys. Chem. C 2020, 124, 27996–28005.

- Gurnani, R.; Yu, Z.; Kim, C.; Sholl, D. S.; Ramprasad, R. Interpretable Machine Learning-Based Predictions of Methane Uptake Isotherms in Metal-Organic Frameworks. Chem. Mater. 2021, 33, 3543–3552.

- Wang, R.; Zhong, Y.; Bi, L.; Yang, M.; Xu, D. Accelerating Discovery of Metal-Organic Frameworks for Methane Adsorption with Hierarchical Screening and Deep Learning. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 52797–52807.

- Ma, R.; Colón, Y. J.; Luo, T. Transfer Learning Study of Gas Adsorption in Metal-Organic Frameworks. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 34041–34048.

- Yi Luo, Saientan Bag, Orysia Zaremba, Adrian Cierpka, Jacopo Andreo, Stefan Wuttke, Pascal Friederich, Manuel Tsotsalas. MOF Synthesis Prediction Enabled by Automatic Data Mining and Machine Learning. Journal Article Angewandte Chemie International Edition. 2021, 1.

- Chen P, Jiao R, Liu J, Liu Y, Lu Y. Interpretable Graph Transformer Network for Predicting Adsorption Isotherms of Metal-Organic Frameworks. J Chem Inf Model. 2022 Nov 28;62(22):5446-5456. doi: 10.1021/acs.jcim.2c00876. Epub 2022 Nov 1. PMID: 36318767.

- Ruthven, D.M. (1984). Principles of Adsorption and Adsorption Processes. John Wiley & Sons.

- Дубинин, М.М. (1960). Избранные труды в 3-х томах. Том 1. Москва: Наука.

- Ke, G. et al. Lightgbm: A highly efcient gradient boosting decision tree. Adv. Neural. Inf. Process. Syst. 30, 3146–3154 (2017).

- Ong, S. P., Richards, W. D., Jain, A., Hautier, G., Kocher, M., Cholia, S., ... & Persson, K. A. (2013). Python Materials Genomics (pymatgen): A robust, open-source python library for materials analysis. Computational Materials Science, 68, 314-319. Retrieved from https://pymatgen.org/

- RDKit. (n.d.). RDKit: Open-source cheminformatics. Retrieved from https://www.rdkit.org/

- Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: unbiased boosting with categorical features. In Proceedings of the 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems (pp. 6638-6648). https://catboost.ai/en/docs/

- Jung Y, Hu J. A K-fold Averaging Cross-validation Procedure. J Nonparametr Stat. 2015;27(2):167-179. doi: 10.1080/10485252.2015.1010532. Epub 2015 Feb 26. PMID: 27630515; PMCID: PMC5019184.